AGLOMERANTE PU RB 205 ESTÁNDAR BINDER (PRENSA)

# – DESCRIPCIÓN

PU RB 205 es monocomponente, aglutinante de poliuretano que cura por reacción con la humedad atmosférica. Es 100% de sólidos, baja viscosidad y produce una membrana elástica con excelente adhesión a gránulos de caucho reciclado.Esta es nuestra rápida ligante velocidad de curado que se utiliza principalmente en aplicaciones en sistemas de prensa.

# – CARACTERÍSTICAS

  - Monocomponente

  - Excelente adhesión al caucho

  - Flexible

  - Duradero

  - Sin disolventes

# – APLICACIONES

  - Parques infantiles

  - Guarderías y colegios

  - Pistas de atletismo y paseos

  - Instalaciones deportivas

  - Áreas exteriores de recreo

  - Pisos y losetas de caucho

  - Aislante acústico

# – INSTRUCCIONES

  - PU RB 205 está listo para su uso tal como se suministra y debe ser mezclada con gránulos de caucho secos son de la siguiente manera:

PU RB 205: 5- 6% en peso Gránulos de goma: 94-95% en peso

  - Mezclar ligante MDI en gránulos de goma hasta que la mezcla completamente humectada. El período de mezcla en el mezclador después de haber añadido el aglutinante a los gránulos de goma debe ser de 3-5 minutos, dependiendo de la cantidad que se está mezclada. La mezcla debe ser preparado y se mezcla en un mezclador mecánico limpio y seco hasta que se obtiene una mezcla homogénea.

  - Los moldes se calientan normalmente entre 110-150°C

  - Presión de tiempo puede variar entre 7 o 15 minutos a una presión de 500 a 2000 PSI

  - La temperatura del molde, la presión y pulse cambio de hora con el tipo de requerimientos de productos terminados.

# – EMBALAJE

| Producto | Volumen | Embalaje |
| --- | --- | --- |
| PU RB 205 | 220 kg | Barril |

- – ALMACENAJE Y CADUCIDAD

- meses, el material debe almacenarse en su envase original, sin abrir. Proteger RB 204 de la humedad. Almacenar en temperaturas entre 15° – 30° C. Si la temperatura es mayor, aumentará su viscosidad.

# – SEGURIDAD

Corrosivo, irrita los ojos, la piel y los pulmones. Peligroso si se ingiere. Puede agravar el asma, bronquitis, alergias en la piel y eccemas. Utilizar guantes con resistencia química y gafas protectoras. Mantener el envase herméticamente cerrado cuando no se use. Consultar la hoja de seguridad del producto antes de su aplicación.

# - PROPIEDADES TÉCNICAS

Base	: Poliuretano

Apariencia	: Amarillo / Ámbar

Viscosidad a 25°C	: 4000-5500 MPa.s

Sólidos en peso	: 100%

Densidad (25°C) (gr/cm3)	: 1,1-1,14

Tiempo de curado de superficie: 100-130 minutos (23°C – 50% humedad)

Contenido NCO	: 9,5-11,5