AGLOMERANTE PU RB 102 BINDER (VERTER EN LUGAR)

# – DESCRIPCIÓN

PU RB 102 es un monocomponente, la mejor estabilidad UV, aglutinante de poliuretano que cura por reacción con la humedad atmosférica. Es 100% de sólidos, baja viscosidad y produce una membrana elástica con excelente adhesión a gránulos de caucho reciclado. Esta es nuestra lenta velocidad de curado de aglutinante que se utiliza principalmente en aplicaciones vierta en lugar donde la humedad esde % 50-% 80 y las temperaturas es de 20-35 ° C.

# – CARACTERÍSTICAS

  - El sistema de vierta es vinculante para gránulos de caucho.

  - Excelente adhesión de gránulos caucho.

  - Resistente a la luz UV

  - Excelente flexibilidad.

  - Resistente al agua.

  - Curado con la humedad.

  - Sin disolventes.

# – APLICACIONES

  - Parques.

  - Parques infantiles.

  - Pista deportiva y parques de paseo.

  - Zonas de juegos escolares.

  - Vibraciones de sonido.

# – INSTRUCCIONES

  - PU RB 204 está listo para su uso tal como se suministra y debe ser mezclada con gránulos de caucho secos son de la siguiente manera:

PU RB 102: 15- 20% en peso Gránulos de goma: 80-85% en peso

  - Mezclar ligante MDI en gránulos de goma hasta que la mezcla completamente humectada. El período de mezcla en el mezclador después de haber añadido el aglutinante a los gránulos de goma debe ser de 3-5 minutos, dependiendo de la cantidad que se está mezclada. La mezcla debe ser preparado y se mezcla en un mezclador mecánico limpio y seco hasta que se obtiene una mezcla homogénea.

  - Preparación de la superficie: Antes de la aplicación de la superficie a recubrir deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa y suciedad. Curado completo es de 24-48 horas después de la aplicación. No lo aplique sobre sustratos húmedos. Para lograr una adherencia incluso a través de toda el área de la planta debe ser tratada con una imprimación antes de la instalación.

# – EMBALAJE

| Producto | Volumen | Embalaje |
| --- | --- | --- |
| PU RB 102 | 220 kg | Barril |

- – ALMACENAJE Y CADUCIDAD

- meses, el material debe almacenarse en su envase original, sin abrir. Proteger RB 204 de la humedad. Almacenar en temperaturas entre 15° – 30° C. Si la temperatura es mayor, aumentará su viscosidad. Alta temperatura, aumenta la viscosidad y hace que la vida útil para disminuir.

# – SEGURIDAD

Corrosivo, irrita los ojos, la piel y los pulmones. Peligroso si se ingiere. Puede agravar el asma, bronquitis, alergias en la piel y eccemas. Utilizar guantes con resistencia química y gafas protectoras. Mantener el envase herméticamente cerrado cuando no se use. Consultar la hoja de seguridad del producto antes de su aplicación.

# - PROPIEDADES TÉCNICAS

Base	: Poliuretano

Apariencia	: Ámbar

Tiempo abierto (hr)	: 1-1,5 horas (23°C – 50% humedad)

Viscosidad a 25°C	: 3500-4000 MPa.s

Sólidos en peso	: 100% Densidad (25°C) (gr/cm3)	: 1,1-1,14 Contenido NCO	: 10-11,5